일반구조용 각형강관

구매 시방서

2020. 05

일반구조용 각형강관 시방서

적용 범위 및 분류

1.1 적용범위

본 시방은 오어지둘레길(안항사구간)조성공사에 필요한 일반구조용 각형 강관에 적용한다.

1.2 세부분류

품명	변의길이 (A×B) mm	두께 (T) mm	무게 kg/m	단면적 cm2	비고
일반구조용 각형강관	50×50	2.3mm	3.34	4.252
	100×100	2.3mm	6.95	8.852

2. 적용자료 및 문서

2.1 한국산업표준규격 (KS D 3568)

3. 필요조건

3.1 재료

1) 일반구조용 각형 강관 : KS D 3568 SPSR400이상의 성능을 가진 재료를 사용한다.

3.2 재질

다음과 같은 기준에 적합한 재질, 모양, 형상을 지닌 것을 사용한다. 특히, 한국산업규격(KS)에 합격한 제품 또는 동등 이상의  부품을 사용한다.

3.2.1 화학성분

시 험 항 목	품질기준					시험방법 또는 근거
화학성분	C	Si	Mn	P	S	KS D 3568
	0.25이하	-	-	0.04이하	0.04이하

3.2.2 기계적성질

시 험 항 목	품질기준			시험방법 또는 근거
기계적성질	인장강도 (N/mm2)	항복점 (N/mm2)	연신율 (5호시험편)%
	400 이상	245 이상	23 이상

3.3 마감 및 외관

3.4.1 용융아연도금을 원칙으로 하되 백색강관을 사용할 경우 용융도금을 하지 않아도 된다.

3.4.2 상세도면 및 규격별 상세치수를 기입하여야 한다.

4. 검사 및 시험

시험 및 검사는 제조공장에서 KS D 3568(일반구조용 각형강관)의 규정에 따라 시험을 시행하고 감독자가 요구할 시는 감독자 입회하에 시행하여야 한다.

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

1) 외관검사 : 모양, 구조, 치수 등에 대하여 전수검사 한다.

2) 재료, 성능 검사 : 3.2 시험방법에서 규정한 KS기준에 의거한 시험을 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

1) 외관검사 : 전수검사 한다.

2) 재료, 성능 검사 : 시험 항목별 KS 시험기준에 따른다.

4.1.3 검사방법

4.2 시험방법에 따른 시험항목별 KS 시험기준에 따른다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

제작 완료된 제품은 손상되지 않도록 주의하여 보관, 운반한다.

5.2 표시

포장 또는 제품의 적당한 위치에 다음 사항을 표시한다.

5.2.1 품명 및 규격

5.2.2 제조년도, 제조자명 및 연락처

5.2.3 취급 및 유지관리상 주의사항

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

6.2 발주재원

6.2.1 재질 : KS D 3568

6.2.2 규격 : 구조 설계도에 따름

6.2.3 납기는 계약일로부터 전체분 2년,1차분 1년으로 하며, 공사공정을 감안 공정에 차질이 생기지 않도록 발주청의 지시가 있으면 즉시 납품하여야 한다.(분할납품 가능)

품명	규격	단위	수 량
아연도각관(백관)	100*100*2.3t	kg	29,062
“	50*50*2.3t	kg	23,305

6.3 기타 참고사항

6.3.1 제품하자보증

하자보증 기간은 2년으로 하며 내에 정상적인 사용 중 제품에 하자가 있을 경우 신속히 무상교체 또는 수리 한다.

6.3.2 운송(운반)에 관한 사항

6.3.1 현장도착 하차도 또는 발주청 지정도착 하차도에 한함.

6.3.2 제조자는 검사증명서 및 치수검사표를 주문자에게 제출하여야 한다.