자율방범 근무복

남·여 근무복 하의

2020. 6. 19.

포 항 시

제작 사양서 및 시방서

1. 적용범위 및 분류

1) 적용범위

본 규격은 자율방범 남·여 근무복 하의에 대하여 규정한다.

2) 분류

자율방범 남·여 근무복 하의

2. 사용재료

구분	품명	용도	규격	수량	비고
주소재	겉 감	겨울 근무복 하의	원단 규격에 의함		네이비, 견본제시
		여름 근무복 하의	원단 규격에 의함		네이비, 견본제시
	안 감	코단, 주머니, 동전주머니, 허리띠지	폴리에스터/면 혼방(T/C 186T) 시중 고급품 적용		블랙, 견본제시
부자재	봉 사	봉제, 단추 달이, 단추 구멍(QQ)	60s/3, 신축사		네이비, 겉감과 동일색상
	벤 놀	벨트 심지용	시중 고급품 적용		견본제시
	부직포	뒷주머니 입술단, 코단 보강용	시중 고급품 적용		견본제시
	단 추	앞 채움용 1개, 뒷주머니용 2개	플라스틱 단추 15mm	3	네이비, 겉감과 동일색상
	지 퍼	앞 채움용	나일론 3호, 시중 고급품 적용	1	네이비, 겉감과 동일색상
	걸고리	앞 채움용	걸고리	1	견본제시

3. 조성 및 성능

1) 겨울 주소재 겉감 조성 및 성능 : 겨울 근무복 하의 원단 규격에 의함

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

본 규격은 자율방범 겨울 근무복 하의용 폴리에스터/레이온/폴리우레탄 원단에 대하여 규정한다.

1.2 분류

1.2.1 자율방범 겨울 근무복 하의 원단

2. 적용자료 및 문서

2.1 KS 규격

3. 필요조건

3.1 사용재료는 폴리에스터 섬유, 레이온 섬유, 폴리우레탄 섬유를 사용한다.

3.2 조성 및 성능 : 원단의 조성 및 성능은 아래 표와 같다.

3.2.1 조성 및 성능(폴리/레이온/폴리우레탄)

품 명	조 직	질 량 (g/㎡)	밀도(본/5㎝)		인장강도(N)		수축률(%)
			경 사	위 사	경 사	위 사	경 사	위사
겨울 근무복 하의	능직	330±10	280 이상	200 이상	1,000 이상	700 이상	±2	±2
		KS K 0514	KS K 0511		KS K 0520 (그래브법)		KS K ISO 3759/5077/6330

혼용률(%)	염 색 견 뢰 도 (급)										필링 (급)	PH
	일광	세 탁			물		땀		마 찰
		변퇴	오염		변퇴	오염	변퇴	오염	건	습
			첨부백포	시험액
폴리에스터(62±5) 레이온(34±5) 폴리우레탄(4±5)	4 이상	4 이상	3-4 이상	3-4 이상	4 이상	4 이상	4 이상	4 이상	4 이상	3-4 이상	4이상 (10분이상)	4-9
KS K 0210	KS K ISO 105-B02	KS K ISO 105-C06 첨부백포는 멀티포사용			KS K ISO 105-EO1		KS K ISO 105-EO4		KS K 0650		KS K 0501	KS K ISO 3071

2) 주소재 안감 : T/C 186T (시중 고급품 적용)

3) 부자재 : 재봉사 (KS K 3061 시험방법 적용)

항 목 품 목	번 수	인장강도(cN)	일광견뢰도(급)	세탁견뢰도(급)
재봉사	60s/3	600 이상	4 이상	4 이상

4. 재단 및 치수

1) 재단

① 원단의 폭은 양변 폭을 제외하고 140㎝ 이상으로 하며 한의 변폭은 1.0㎝ 이상으로

한다. 원단의 필 구성과 납품비율은 아래와 같다. 원단의 필장은 60m 이상으로 하되

20m 미만은 포함되지 않아야 한다.

② 원단의 경사·위사 방향에 맞게 재단하며, 원단의 결을 바로 사용해야 한다.

③ 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단은 서로 혼합하지 않는다.

④ 식서 부분 원단의 가장자리의 송곳 표시는 사용하지 않아야 한다.

⑤ 봉합위치, 재단표시로 인한 오염이 없어야 한다.

⑥ 능직 맞춤과 올 맞춤은 전체가 조화롭게 되어야 한다.

2) 치수

제품 사양서에 제시한 참고 치수에 따른 치수 허용치는 다음과 같다.

길이	어깨넓이	가슴둘레	소매길이	허리둘레	엉덩이둘레
± 1.0 ㎝	± 0.7 ㎝	± 2.0 ㎝	± 0.5 ㎝	± 1.0 ㎝	± 1.0 ㎝

3) 남자 하의 치수 (no tuck)

(단위:  inch)

호수	신체치수	제품치수
	엉덩이	엉덩이	허벅지선	무릎선	밑단	앞 밑위	뒤 밑위
28	35	36	22 1/4	15 1/8	14 1/2	9 7/8	16 1/4
29	36	37	22 3/4	15 5/8	14 3/4	10	16 1/2
30	37	38	23 1/4	16	15	10 1/8	16 3/4
31	38	39	23 3/4	16 3/8	15 1/4	10 1/4	17
32	39	40	24 1/4	16 3/4	15 1/2	10 3/8	17 1/4
33	40	41	24 3/4	17 1/8	15 3/4	10 1/2	17 1/2
34	41	42	25 1/4	17 1/2	16	10 5/8	17 3/4
35	42	43	25 3/4	17 7/8	16 1/4	10 3/4	18
36	43	44	26 1/4	18 1/4	16 1/2	10 7/8	18 1/4
37	44	45	26 3/4	18 5/8	16 3/4	11	18 1/2
38	45	46	27 1/4	19	17	11 1/8	18 3/4
39	46	47	27 3/4	19 3/8	17 1/4	11 1/4	19
40	47	48	28 1/4	19 3/4	17 1/2	11 3/8	19 1/4
41	48	49	28 3/4	20 1/8	17 3/4	11 1/2	19 1/2
42	49	50	29 1/4	20 1/2	18	11 5/8	19 3/4
43	50	51	29 3/4	20 7/8	18 1/4	11 3/4	20
44	51	52	30 1/4	21 1/4	18 1/2	11 7/8	20 1/4
45	52	53	30 3/4	21 5/8	18 3/4	12	20 1/2
46	53	54	31 1/4	22	19	12 1/8	20 3/4

4) 여자 하의 치수 (no tuck)

(단위:  inch)

호수	신체치수	제품치수
	엉덩이	엉덩이	허벅지선	무릎선	밑단	앞 밑위	뒤 밑위
24	34	34 1/2	20 3/4	15 1/4	13 1/2	9 5/8	14 1/2
25	35	35 1/2	21 1/4	15 5/8	13 3/4	9 3/4	14 3/4
26	36	36 1/2	21 3/4	16	14	9 7/8	15
27	37	37 1/2	22 1/4	16 3/8	14 1/4	10	15 1/4
28	38	38 1/2	22 3/4	16 3/4	14 1/2	10 1/8	15 1/2
29	39	39 1/2	23 1/4	17 1/8	14 3/4	10 1/4	15 3/4
30	40	40 1/2	23 3/4	17 1/2	15	10 3/8	16
31	41	41 1/2	24 1/4	17 7/8	15 1/4	10 1/2	16 1/4
32	42	42 1/2	24 3/4	18 1/4	15 1/2	10 5/8	16 1/2
33	43	43 1/2	25 1/4	18 5/8	15 3/4	10 3/4	16 3/4
34	44	44 1/2	25 3/4	19	16	10 7/8	17
35	45	45 1/2	26 1/4	19 3/8	16 1/4	11	17 1/4
36	46	46 1/2	26 3/4	19 3/4	16 1/2	11 1/8	17 1/2
37	47	47 1/2	27 1/4	20 1/8	16 3/4	11 1/4	17 3/4
38	48	48 1/2	27 3/4	20 1/2	17	11 3/8	18

5. 봉제

1) 기본봉제

① 땀수는 2.5㎝ 간 봉목수로 나타내며 다음 기준에 적합할 것(본봉, 2본봉 : 13땀 (±1땀))

② 시접은 다음의 너비를 지킬 것(본봉, 완봉, 주머니 꺽임 0.8㎝~1㎝)

③ 각부의 봉합은 윗실 및 밑실의 당겨짐이나 늘어짐이 없을 것

④ 신축성이 있는 원단은 실의 굵기와 땀수 간격을 정확하게 할 것

⑤ 모든 봉제는 치밀하고 단정하며, 봉사의 단절, 틀어짐, 안실 빠짐 및 잘못 봉제된 부

분이 없을 것

⑥ 땀의 뜀과 터짐이 없고 봉제선의 굽음, 이음, 벗어남이 눈에 띄지 않을 것

⑦ 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기로 하며, 위치가 적정하고 끝맺음이 완전 할 것

⑧ 장식 봉제에 의한 비물림이나 봉제 주름이 없어야 할 것

⑨ 주름 및 늘림 봉제의 배분이 적정할 것

⑩ 두 줄 스티치의 위치와 간격이 일정할 것

⑪ 봉사의 색은 사용원단과 동일한 색으로 할 것

⑫ 제품은 위 각 조건에 부합하는 제품으로서 품위가 단정하여 착용 시 지장이 없을 것

⑬ 기타 근무복으로써 품질조건이 구비되고 육안으로 보아 품위가 불량한 부분이 없을 것

2) 허리단

① 허리단은 겉감으로 만들며 폭은 남자는 3.5㎝,

여자는 3cm이고 안쪽에 벤놀을 삽입할 것.

허리단의 좌우 측면에 고무 밴드(남자 3㎝터널, 여자8cm 이중고무)를 적용할 것.

② 앞 채움용 플라스틱 단추(15mm) 1개는 코단(french fly)에 달 것

③ 코단에 T/C안감을 대어 지퍼를 부착하고, 앞 채움용 단추 구멍(QQ) 1개를 만들 것

④ 샅바대(2㎝×10㎝)를 코단 끝에서부터 밑 솔기까지 이어 박을 것

⑤ 띠고리(가로 1㎝, 세로 4.5㎝)는 겉감으로 만들어 견고하게 부착할 것(총 6개)

3) 주머니

① 앞주머니(사선 주머니)

㉠ 앞주머니는 양쪽에 달며 옆 솔기에서 3.5㎝ 안쪽으로 들어간 지점에서 시작할 것

㉡ 사선 주머니의 길이는 남자 16㎝, 여자 14㎝로 할 것

㉢ 주머니 입구 아래쪽에 겉감을 대고 한 줄 5mm 스티치를 박을 것

㉣ 앞주머니의 양쪽 끝부분은 바텍 처리를 하여 튼튼하게 마무리 할 것

㉤ 오른쪽 주머니감에는 동전주머니(9cm×9cm)를 달 것

② 뒷주머니(외 입술 주머니)

㉠ 뒷주머니는 허리이음새에서부터 남자 5.5㎝,아래 사용주머니, 여자는 5cm 아래               지점에 공갈주머니 외 입술 속주머니 형태로 할 것. 외 입술(폭 1.2㎝ x 길이 14              ㎝)의 길이는 치수에 따라 유동적으로 할 것

㉡ 입술단 주위(바탕천)에 한 줄 스티치를 박고 주머니에 플라스틱 단추(15mm)와

단추 구멍(QQ)을 왼쪽주머니에 1개만 만들 것

4) 솔기 및 바짓부리

① 모든 바지 솔기는 오버로크로 정리할 것.

② 바지의 뒷 중심 솔기는 신축사(시중 고급품 코어사)를 사용하여 2중 본봉 또는 본봉

2회로 튼튼하게 봉제하여 터짐이 없게 할 것

③ 바짓부리는 접이 없이 끝단을 오버로크로 마무리 할 것

5) 단추 및 단추 구멍

① 단추의 위치를 정확하게 달고, 착용 시 충분히 견딜 수 있게 견고하게 달아야 할 것

② 단추를 달 때는 지정된 봉사를 두 겹으로 하여 한 구멍에 5회 이상 관통하고 끝맺음

을 완전하게 할 것

③ 단추 구멍은 큐큐(QQ, 재킷용)으로 할 것

④ 단추 구멍의 크기는 단추 크기를 고려하되, 단추 크기 ＋3mm 이내에서 적정 할 것

⑤ 감침실이 원단으로부터 빠지지 않도록 하며 심지․심사를 넣어 보강하여야 할 것

⑥ 땀수는 감침실의 사이가 보이지 않을 정도로 조밀하여야 할 것

6. 검사

1) 중간검사

① 소정 원단의 사용여부를 확인해야 한다.

② 필요 시 제조 과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

2) 납품검사

① 납품 검사는 샘플링 검사를 원칙으로 한다.

3) 관능검사

① 관급 자재 사용 및 업자 부담 자재에 대한 이상 여부

② 기술적인 면에 대한 규격서와의 일치 여부

③ 호수별에 대한 규격서와의 일치 여부

④ 포장 및 표시요령에 대한 규격서와의 일치 여부

7. 포장 및 표시

1) 포장

① 포장요령은 폴리백에 개별 포장한다.

② 지대별 수량파악하여 배분할수있도록 골판지 박스에 포장한다.

③ 외포장(Out box)에는 접착테이프로 붙이고 아래와 같이 표시한다.

연 합 회
지 대 명
수량 : 남자
여자
제조업체명

2) 표시

① 하의 오비 하단에 품질라벨과 호수라벨을 끼워 봉제한다.

② 제품 품질 표시 규격

섬유혼용률
취급표시
제조년월
제조업체명

8. 사용설명서

1) 세탁, 다림질 등 취급 시 주의사항 등을 포함한 사용설명서를 포함한다.

2) 사용설명서의 크기, 안내방법 등은 협의에 의한다.

9. 계약이행 및 하자보수

❍ 본 계약의 이행은 계약서에 명시된 사항을 제외하고는 본 시방서에 의하며, 그밖에 사항은 당사자 쌍방이 협의하여 시행한다.

❍ 본 시방서 및 계약서에 명기되지 않은 부분에 대해서는 구매기관과 계약자간의 협의에 의해 결정하며, 협의 시 쌍방 간에 이견이 있거나 해석상 이견이 있을 때에는 구매기관의 의견에 따른다.

❍ 납품한 물품은 시방서 상의 구입내역 및 사양에 충족하여야 한다.

❍ 물품 검수 후 크기가 상이할 경우에는 즉시 교환하여 납품하고, 재봉상태 및 기타 하자 발생 시 즉시 교환해 주어야 한다.

10. 기타사항

1) 규격 중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공 상 불가피하거나 또는 품질 면에 도움이 될 수 있는 방향의 공차를 의미한다.

2) 계약업자는 작업 착수 전에 시제품 3착을 만들어 제시하여 사전 확인을 득한 후 본 작업에 착수해야 한다.

3) 본 규격에 명시되지 않는 사항은 일반 복제 제조 관례에 의한다.

4) 납품기일 : 계약 후 40일 이내에 본 제품을 납품하여야 한다.

5) 납품방법 : 자율방범대별로 별도 포장하여 남·북부자율방연합회에 납품한다.

근무복 하의(도면)

규격서에 기재되지 않은 규격은 견본 참고(치수 허리 남자32호, 여자28호 기준임)

Ⅰ. 남자하의 (터널바지)

Ⅱ. 여자하의 (이중고무바지)