1. T.T.P 제작 시방서

1. 적용범위 및 분류

1. 1 적용범위

이 절은 TTP의 제작, 운반, 전치, 가치, 거치공사에 관해서 적용한다.

해안의 방파제 방사제, 축조용, 호안용 공사에 적용한다.

규격 (TON)	3.2	5	8	10	12.5	16	20
중량 (TON)	2.88	4.60	7.36	9.20	11.50	14.49	18.40

1. 2 분류

2. 적용자료 및 문서

2. 1 인증사항

3. 필요조건

3. 1 재료 : KS제품의 레디믹스 콘크리트 사용

3. 2 형태 : 모든 단면의 블록은 외형이 도면과 일치해야함

3. 3 제조 및 가공

1) 콘크리트 타설(치기)는 블록 1개는 한번에 쳐야하고 나누어치기를

해서는 안된다.

2) 거푸집을 해체하면 즉시 제작일자 및 형별번호를 표시해야 한다.

3) TTP제작용 거푸집은 특별한 사유가 없는 한 강제거푸집을 사용

하여야 한다.

3. 4 기능 및 성능

파도의 힘을 소멸시키거나 감소시키는 기능을 가지고 있으며 파고와

월파 및 구조물의 안전성을 고려하여 가장 안전하게 차단할 수 있는

것이 테트라포트의 우수성이다.

3. 5 마감 및 외관

1) 단면 변화부위나 우각부에 콘크리트가 덜 채워지거나 또는 기포에

의해 곰보가 생기는 일이 많으므로 다짐을 철저히 하여 이런 일이

없도록 하여야 한다.

2) TTP의 제작후 거푸집을 해체하여 외형 및 중량 또는 압축강도의

대한 검사를 품질관리자에게 검사를 요청하여 승인을 받아야 한다.

3) 블록거치는 콘크리트의 28일 설계기준 강도를 확인한 후에 하여야

한다.

3. 6 기타 사항

4. 검사 및 시험

4. 1 검사

4. 1. 1 검사물의 크기 및 구성방법

4. 1. 2 시료의 크기 및 채취방법

4. 1. 3 검사방법

1) 제작을 착수하기전에 거푸집의 형상과 치수를 검사하여 설계

도면과 일치하는지를 확인한다.

2) 외관검사는 관찰에 의해 전체 수량에 대해 실시한다.

3) 콘크리트 압축강도 시험은 타설량 150㎥당 1회로 한다.

5. 포장 및 표시

5. 1 포장

5. 2 표시

거푸집 해체후 즉시 제작일자 및 형별번호를 표시

5. 3 주기

6. 용도 및 재원 등

6. 1 용도

항만,어항의 구조물, 해안공사, 매립공사, 하천공사, 사방 및 댐공사, 등

6. 2 발주재원

종별 (TON)	실중량 (TON)	체적 (㎥)	거푸집 (㎡)	규 격
				D1	D2	D3	H	S	B	C	E	F
3.2	2.88	1.25	7.32	790	490	360	1,650	1.970	800	65	1,075	1,770
5.0	4.60	2.00	10.00	920	570	420	1,930	2,305	935	75	1,260	2,075
8.0	7.36	3.20	13.74	1,080	670	490	2,260	2,700	1,095	90	1,475	2,430
10.0	9.20	4.00	15.88	1,160	720	530	2,430	2,905	1,175	95	1,590	2,610
12.5	11.50	5.00	18.46	1,250	780	570	2,620	3,130	1,270	105	1,710	2,815
16.0	14.49	6.30	21.54	1,350	840	620	2,830	3,380	1,370	110	1,850	3.040
20.0	18.40	8.00	25.19	1,460	910	670	3,060	3,655	1,485	120	2,000	3,290

6. 3 기타 참고사항